## Slide 1
Košice 2018
Michal Kopčík
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Štúdium prechodu supravodič-izolant v homogénnych polykryštalických tenkých filmoch v špinavej limite
Doktorandský seminár ÚEF 2018

## Slide 2
S-I prechod
S-I prechod vyvolaný prechodom z 3D do kvázi-2D systému v tenkých filmoch bizmutu
Bozónový scenár
Fermiónový scenár
fluktuácie fázy Δ
postupná strata makroskopickej fázovej koherencie
priamy prechod do izolačného stavu
fluktuácie amplitúdy Δ
postupný pokles amplitúdy parametra usporiadania Δ na nulu
prechod cez stav zlého kovu
Kvantový fázový prechod
Riadiace parametre
Supravodič
Izolant
zmena základného stavu systému (T=0) v dôsledku kvantových fluktuácií
neusporiadanosť (prímesi, poruchy mriežky)
nízkorozmernosť
koncentrácia nosičov náboja
vonkajšie magnetické pole
...

## Slide 3
Neusporiadanosťou indukovaný SIT
Sacepé et al., Phys. Rev. Lett. 2008
Bozónový scenár
Fermiónový scenár
Szabó et al., Phys. Rev. B 2016
sila supravodivej väzby rastie smerom k prechodu
silné potlačenie koherenčných maxím v tunelových spektrách
výrazné fluktuácie energetickej medzery na škále koherenčnej dĺžky
pseudomedzera nad prechodom – prítomnosť fázovo nekoherentných Cooperových párov aj v normálnom/izolačnom stave
strata ďalekodosahovej koherencie evidovaná neprítomnosťou mriežky vírov v magnetickom poli
sila supravodivej väzby zostáva konštantná
prítomnosť vnútromedzerových kvázičasticových stavov
homogenita energetickej medzery
neprítomnosť pseudomedzery
dobrá zhoda potlačenia s modelom Finkelshtein et al. pre homogénne neusporiadané systémy

## Slide 4
Magneticky indukovaný SIT
Yazdani & Kapitulnik., Phys. Rev. Lett. 1995
Gantmakher et al., Sov. Phys. JETP Lett. 2000
Hsu et al., Phys. Rev. Lett. 1995
polykryštalické filmy MoGe
poľom indukovaná lokalizácia Cooperových párov
indikácie výrazných fázových fluktuácií
amorfné filmy InO
atypické teplotné závislosti odporu v poli
reentrantný prechod v blízkosti T=0 odráža dominantný fluktuačný príspevok
polykryštalické filmy PbBi
žiadny náznak reentrantného správania
prvé merania tunelovej spektroskopie ultratenkých filmov v magnetickom poli – potlačenie hustoty stavov okolo Fermiho hladiny nad , možnosť atypického normálneho stavu

## Slide 5
S.J. Lee, J.B. Ketterson, PRL 1990
Tenké filmy MoC 3nm

## Slide 6
S.J. Lee, J.B. Ketterson, PRL 1990
polykryštalický film
„bumerangové“ zrná s veľkosťou 20-40 nm
korugácia povrchu ~1nm
Tenké filmy MoC 3 nm

## Slide 7
S.J. Lee, J.B. Ketterson, PRL 1990
Tenké filmy MoC 3 nm

## Slide 8
S.J. Lee, J.B. Ketterson, PRL 1990
Intrinzická neusporiadanosť - kFl = 1.3
Blízkosť prechodu Supravodič-Izolant
Magnetickým poľom indukovaný SIT?
Tenké filmy MoC 3 nm

## Slide 9
Tenké filmy MoC 3 nm
Teplotná závislosť tunelových spektier
energetická medzera Δ= 0.66 meV
kritická teplota Tc = 3.95 K
sila väzby 2Δ/kTc = 3.85

## Slide 10
Tenké filmy MoC 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
H
[T]

## Slide 11
Tenké filmy MoC 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
H
[T]

## Slide 12
Tenké filmy MoC 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
H
[T]

## Slide 13
Tenké filmy MoC 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
H
[T]
Altshulerov-Aronovov jav?
poľová závislosť iba v prípade paramagnetickej limity

## Slide 14
Tenké filmy MoC 3 nm
Kolmé horné kritické pole Hc2

## Slide 15
Tenké filmy MoC 3 nm
Kolmé horné kritické pole Hc2
μ0Hc2(0) 6,4 T

## Slide 16
Tenké filmy MoC 3 nm
Kolmé horné kritické pole Hc2
μ0Hc2(0) 6,4 T

## Slide 17
Tenké filmy MoC 3 nm
Kolmé horné kritické pole Hc2
μ0Hc2(0) 6,4 T
paramagnetická limita?

## Slide 18
Teplotná závislosť odporu v poli 0-8 T
Fluktuačná vodivosť

## Slide 19
Teplotná závislosť odporu v poli 0-8 T
Fluktuačná vodivosť

## Slide 20
Teplotná závislosť odporu v poli 0-8 T
príspevok supravodivých fluktuácií k vodivosti
Aslamazov-Larkin
Maki-Thompson
Density-of-states
Fluktuačná vodivosť

## Slide 21
Teplotná závislosť odporu v poli 0-8 T
príspevok supravodivých fluktuácií k vodivosti
Aslamazov-Larkin
Maki-Thompson
Density-of-states
Re-entrantný prechod
Fluktuačná vodivosť

## Slide 22
Fluktuačná vodivosť
Model Galitski-Larkin
kovová vodivosť
fluktuačná vodivosť
V.M. Galitski and A.I. Larkin, PRB 63 (2001)

## Slide 23
Fluktuačná vodivosť
Model Galitski-Larkin
kovová vodivosť
fluktuačná vodivosť
V.M. Galitski and A.I. Larkin, PRB 63 (2001)
+
Altshulerov-Aronovov príspevok

## Slide 24
Fluktuačná vodivosť
Model Galitski-Larkin

## Slide 25
Fluktuačná vodivosť
Model Galitski-Larkin
Altshulerov-Aronovov príspevok

## Slide 26
Altshulerov-Aronovov jav
A-A príspevok k hustote stavov v paramagnetickej limite
BCS Dynes
Maki - de Gennes + A-A
A-A

## Slide 27
Tenké filmy MoN
30 nm
10 nm
3 nm
energetická medzera Δ= 0.89 meV
kritická teplota Tc = 5.1 K
sila väzby 2Δ/kTc = 3.99
energetická medzera Δ= 0.46 meV
kritická teplota Tc = 2.93 K
sila väzby 2Δ/kTc = 3.53
energetická medzera Δ= 0.47 meV
kritická teplota Tc = 2.72 K
sila väzby 2Δ/kTc = 3.9

## Slide 28
Tenké filmy MoN 3 nm
Teplotná závislosť tunelových spektier
energetická medzera Δ= 0.46 meV
kritická teplota Tc = 2.98 K
sila väzby 2Δ/kTc = 3.53

## Slide 29
Tenké filmy MoN 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier

## Slide 30
Tenké filmy MoN 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
poľovo nezávislý A-A jav?

## Slide 31
Tenké filmy MoN 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
poľovo nezávislý A-A jav?
Teplotná závislosť v poli 7T

## Slide 32
Tenké filmy MoN 3 nm
Poľová závislosť tunelových spektier
Fity na A-A príspevok k hustote stavov
5 T
6,5 T
7,5 T
Štatistický priemer 16384 tunelových spektier na ploche 100x100 nm2 v poli 5 – 7,5 T

## Slide 33
Ciele ďalšieho štúdia
Momentálne:
transportné merania na filmoch 3 nm MoN od 50 mK umožňujúce presnejšiu aplikáciu modelu fluktuačnej vodivosti a pozorovanie oblasti zápornej magnetorezistencie
štúdium 2 nm alebo tenších filmov MoN pre prípadnú možnosť pozorovania prechodu do paramagnetickej limity ako v prípade MoC
Dlhodobé:
objasnenie závislosti scenára poľom indukovaného SIT od miery neusporiadanosti homogénneho systému
objasnenie možnosti existencie magnetickým poľom indukovanej emergentnej granularity (nehomogenity)

## Slide 34
Konferencie a publikácie 2017/2018
Konferencie:
SURFINT-SREN, Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2017, 20.11.2017-23.11.2017, Firenze, prezentovaný poster
1st eduQUTE school on quantum technologies, 19.2.2018-22.2.2018, Bratislava, účasť
International Conference on Multi-Condensate Superconductivity and Superfluidity in Solids and Ultra-cold Gases, 14.5.2018-18.5.2018, Trieste, prezentovaný poster
Publikácie:
„On the origin of in-gap states in homogeneously disordered ultrathin films. MoC case.“
prijatý do Applied Surface Science, jún 2018

## Slide 35: Ďakujem za pozornosť