## Slide 1: Magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených kompozitných materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou
Branislav Kunca
Školiteľ: Ivan Škorvánek
LNAM, ÚEF SAV Doktorandský seminár, 27.06.2018

## Slide 2: Obsah
  Magneticky tvrdé zliatiny na báze Mn (MnBi, MnAl)
  Rýchle žíhanie (Rapid Annealing) - Fe80Nb3Cu1Si6B10
  Sumár ak. roka 2017/2018

## Slide 3: Magneticky tvrdá zliatina MnAl
Motivácia
  permanentné magnety bez obsahu kovov vzácnych zemín
Príprava vzoriek (FÚ SAV)
  vysokočisté elementy (>99.95%)
  indukčné tavenie v Ar atmosfére
  následné rýchle ochladenie taveniny
  na vzduchu (Mn55Al45)
Požadovaná štruktúra:
  tetragonálna τ-MnAl

## Slide 4: Magneticky tvrdá zliatina MnBi
Motivácia
  permanentné magnety bez obsahu kovov vzácnych zemín
Príprava vzoriek (FÚ SAV)
  vysokočisté elementy (>99.95%)
  indukčné tavenie v Ar atmosfére
  následné rýchle ochladenie taveniny
  v ochrannej Ar atmosfére (Mn45Bi55).
Požadovaná štruktúra:
  LTP hexagonálna α-MnBi

## Slide 5: Magneticky tvrdá zliatina MnAl
Štruktúrna analýza (DSC)
  ε-MnAl (as-q) → τ-MnAl
  12h@673K: ε-MnAl, v malých
  množstvách zárodky τ-MnAl.
  12h@713K: transformácia na τ-MnAl

## Slide 6: Magneticky tvrdá zliatina MnAl
Štruktúrna analýza (XRD)
  ε-MnAl (as-q) → τ-MnAl
  12h@673K: ε-MnAl, v malých
  množstvách zárodky τ-MnAl.
  12h@713K: transformácia na τ-MnAl

## Slide 7: Magneticky tvrdá zliatina MnBi
Štruktúrna analýza (DSC)
  535K: α-MnBi a tavenina bohatá na Bi.
  629K: transformácia α-MnBi na β-MnBi.
  12h@598K: 60% koncentrácia α-MnBi.
  12h@623K/648K: transformácia α-MnBi
  na β-MnBi.

## Slide 8: Magneticky tvrdá zliatina MnBi
Štruktúrna analýza (XRD)
  535K: α-MnBi a tavenina bohatá na Bi.
  629K: transformácia α-MnBi na β-MnBi.
  12h@598K: 60% koncentrácia α-MnBi.
  12h@623K/648K: transformácia α-MnBi
  na β-MnBi.

## Slide 9: Magneticky tvrdé zliatiny MnBi, MnAl
Hysterézne slučky
Vzorka | Podmienky žíhania | (BH)max [MGOe]
MnAl | 673K/1h | 0.70
 | 713K/1h | 1.00
MnBi | 623K/1h | 0.63
 | 648K/1h | 0.27

## Slide 10: Magneticky tvrdé zliatiny MnBi, MnAl
I. Janotová et al., Journal of Alloys and Compounds 749 (2018) 128-133
Ďalší výskum:
  Časová degradácia α-MnBi fázy.
  Tepelné spracovanie MnAl vo
  vysokých magnetických poliach.

## Slide 11: Nanokryštalické magneticky mäkké materiály
FM[66-91]TM[2-8]M[2-31]NM[0-1]
  FM: feromagnetický kov (Fe, Co, Ni)
  TM: prechodný kov (Zr, Hf, Nb, Mo,...)
  M: polokov (Si, Al, B,...)
  NM: vzácny kov (Au, Cu)
Proces nanokryštalizácie:

## Slide 12: Konvenčné vs. rýchle žíhanie
Požiadavky na proces nanokryštalizácie
  maximálna rýchlosť nukleácie (NM: Cu, Au,... )
  malá rýchlosť rastu zŕn (TM: Zr, Hf, Nb, Mo,...)
  vytvorenie magneticky mäkkých zlúčenín.
Konvenčné žíhanie
  Teplota žíhania: Ta ~ Tx1
  Čas žíhania: ta ~ 1h
Rýchle žíhanie (α ~ 102 – 103 K/s)
  Teplota žíhania: Ta   Tx1 ( Tg)
  Čas žíhania: ta ~ 4 - 30s

## Slide 13: Rýchle žíhanie
Žíhacia aparatúra

## Slide 14: Rýchle žíhanie - Fe80Nb3Cu1Si6B10
FINEMET Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9
  ↑Fe, ↓Si
Teplotná závislosť magnetizácie
  Curieho teplota TC ≈ 541K
  Teplota primárnej kryštalizácie Tx1 ≈ 736K

## Slide 15: Rýchle žíhanie - Fe80Nb3Cu1Si6B10
XRD

## Slide 16: Rýchle žíhanie - Fe80Nb3Cu1Si6B10
Hysterézne slučky

## Slide 17: Rýchle žíhanie
Ďalší výskum:
  Modifikácia a dokončenie aparatúry.
  Tepelné spracovanie rýchlochladených pások
    Štruktúrna analýza rýchlo-žíhaných nanokryštalických zliatin,
    a jej vplyv na magnetické či mechanické vlastnosti.
    Magnetické vlastnosti rýchlo-žíhaných nanokryštalických zliatin
    s cielene modifikovaným chemickým zložením.
    Možnosť vytvorenia (nano)kryštalickej štruktúry v zliatinách
    s nižším obsahom metaloidov.

## Slide 18: Sumár ak. roka 2017/2018
Publikácie
  I. Janotova, P. Švec Sr., P. Švec, D. Janičkovič, I. Maťko, B. Kunca, J. Marcin, I. Škorvánek, Journal of Alloys and Compounds 749 (2018) 128-133
Absolvované predmety:
  Predmet špecializácie (ZS)
  Vedecká činnosť 2 (ZS)
  Dizertačná skúška (LS, 06.03.2018)
Účasť na konferenciách:
  23rd Soft Magnetic Materials Conference (10-13.09.2017, Sevilla (ESP))
  The Scientific Conference of Young Researchers (14.05.2018, Herľany (SVK))
Zahraničné pobyty:
  Wigner Research Centre for Physics of the H.A.S., Res. Institute for Solid State Physics and Optics (05-08.12.2017, Budapešť (HUN))

## Slide 19
Ďakujem za pozornosť!