## Slide 1: Magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov v elektrických a magnetických poliach
Mgr. Tomáš Tobiaš
Školiteľ: RNDr. Milan Timko, CSc.

## Slide 2: Ciele práce
Študovať a opísať súčasný stav vedeckého výskumu magnetických kvapalín na báze izolačných kvapalín pre potenciálne aplikácie v elektro-energetike a technickom priemysle.
Vyvinúť vhodné postupy prípravy nových magnetických kvapalín na báze transformátorových olejov vzhľadom na typ magnetického nosiča a použitého surfaktantu.
Experimentálne študovať dielektrické, magneto-dielektrické, štruktúrne a morfologické vlastnosti pripravených magnetických kvapalín.
Vývoj vhodných modelov pre interpretáciu experimentálnych výsledkov.

## Slide 3: Magnetická kvapalina / aplikácie
Vlastnosti normálnej kvapaliny + možnosť kontrolovať ich tok a vlastnosti aplikovaným magnetickým poľom
Zastaraná rozvodná sieť
Vzrast dopytu po elektrickej energii

## Slide 4: Príprava magnetickej kvapaliny
Koprecipitačná metóda
  Nanočastice magnetitu Fe3O4
  Surfaktant – kyselina olejová
Tepelná dekompozícia
Mikroemulzia
Hydrotermálna syntéza
2Fe3+ + Fe2+ + 8OH- → Fe3O4 + 4H2O

## Slide 5: Vplyv elektrického poľa na AC magnetickú susceptibilitu MK
AC susceptometer DynoMag

## Slide 6: Vplyv elektrického poľa na AC magnetickú susceptibilitu MK
M. Rajňák, B. Dolník, T. Tobiaš, K. Paulovičová, J. Kurimský, R. Cimbala, P. Kopčanský and M. Timko,
“Influence of Electric Field on AC Magnetic Susceptibility of a Mineral Oil Based Ferrofluid”,
Acta Phys. Pol. A, roč. 133, s. 567–579, mar. 2018.

## Slide 7: Dielektrická pevnosť MK na báze goethitových nanočastíc α-FeO(OH)

## Slide 8: Dielektrická pevnosť MK dopovanej goethitovými nanočasticami
T. Tobias, M. Rajnak, B. Dolnik, F. Agresti, S. Barison, P. Kopcansky and M. Timko,
“Dielectric Breakdown Study of a Nanofluid Based On Goethite Nanoparticles.”,
IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., č. Prijaté.
DC
AC

## Slide 9: Vplyv koncentrácie magnetických nanočastíc na AC magnetickú susceptibilitu MK

## Slide 10: Vplyv koncentrácie magnetických nanočastíc na AC magnetickú susceptibilitu MK
T. Tobias, M. Rajnak, K. Paulovičová, Z. Mitroova, P. Kopcansky, a M. Timko, “
Influence of magnetic particle concentration on AC magnetic susceptibility of a ferrofluid”, 19th Conf. Czech Slovak Phys.

## Slide 11: Plány
Štúdium magnetických interakcií magnetických nanočastíc v závislosti od koncentrácie a teploty.
Pozorovanie vplyvu elektrického poľa a prúdu na magnetickú susceptibilitu.
Realizovať experimenty, ktoré pomôžu ozrejmiť mechanizmus elektrického preskoku v magnetickej kvapaline.
Skúmať vplyv magnetických nanočastíc a nanoštruktúr uhlíka na tepelnú vodivosť nanokvapaliny

## Slide 12: Ďakujem za pozornosť

## Slide 13: Ktoré z experimentálnych metód doktorand zvládol a je schopný ich používať v svojej ďalšej výskumnej práci?

## Slide 14: Podrobnejšie vysvetlenie metódy pre meranie elektrickej pevnosti magnetických kvapalín

## Slide 15: Aký je rozdiel v elektrickej pevnosti magnetických kvapalín obsahujúcich magnetitové nanočastice oproti kvapalinám s goethitovými nanočasticami?