Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce za rok 2017

Základný výskum

Ladenie multiferoicity a magnetických vlastnosti ortorombických zlúčenín RTO3 vzájomnou substitúciou iónov Mn3+ a Fe3+v oktaedrálnej polohe T.

Projekt: VEGA 2/0132/16, SK-PT-2015-0030, ITMS-26220120047

Riešitelia: M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková

Venovali sme sa štúdiu podstaty magneto elektrickej väzby v ortorombických multiferoikách RTO3 s magneticky indukovanou feroelektricitou (R = Nd, Tb, Dy; T = Fe, Mn). Projekt je komplexný, začína od overenia prípravy substitučných tuhých roztokov, štúdia Jahn Tellerovho javu a konštrukcie magnetických fázových diagramov v závislosti na vzájomnej substitúcií iónov Mn3+ a Fe3+. Pomocou práškovej difrakcie neutrónov sme určili magnetickú štruktúru NdMn0.8Fe0.2O3 zobrazenú na obrázku, ktorá bola potvrdená DFT výpočtami [1]. Magneto-kryštalická anizotropia bola podrobne študovaná v práci [2] a konštrukcií magnetického fázového diagramu v celom obore koncentrácií je venovaná práca [3]. Substitúcia Fe3+ za Mn3+ potláča magneticky indukovanú elektrickú polarizáciu [4, 5]. Avšak v tomto rozmedzí sa dosiahne významné zvýšenie magnetickej citlivosti elektrickej polarizácie. Pre obsah Fe3+ viac ako 4% sa objavuje nepolárna fáza, ktorej spinová štruktúra zabraňuje feroelektricite podľa modelu Dzyaloshinskii-Moriya [5].

[1] MIHÁLIK, M. - MIHALIK, M. - HOSER, A. - PAJEROWSKI, D.M. - KRIEGNER, D. - LEGUT, D. - LEBECKI, K.M. - VAVRA, M. - FITTA, M. - MEISEL, M.W. Magnetic structure of the mixed antiferromagnet NdMn0.8Fe0.2O3. In Physical Review B, 2017, vol. 96, no. 13, art. no. 134430. (3.836 - IF2016).

[2] MIHALIK, M., MIHÁLIK, M., ZENTKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, K., KRATOCHVÍLOVÁ, M., ROUPCOVÁ P. Magneto-crystalline anisotropy of NdFe0.9Mn0.1O3 single crystal, In Physica B: Condensed Matter, https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.121.

[3] MIHÁLIK, M. - MIHALIK, M. - JAGLIČIC, Z. - VILARINHO, R. - AGOSTINHO MOREIRA, J. - QUEIROS, E. - TAVARES, P. - ALMEIDA, A. - ZENTKOVÁ, M. Magnetic phase diagram of the TbMn1−xFexO3 solid solution system. In Physica B: Condensed Matter, 2017, vol. 506, p. 163-167. (1.386 - IF2016).

[4] MIHÁLIK, M. - MIHALIK, M., Zentková, M., UHLÍŘOVÁ, K., KRATOCHVÍLOVÁ, M., FITTA, M., QUINTERO, P.A., MEISEL, W.M. Tuning of magnetism in DyMn1-xFexO3 (x < 0.1) system by iron substitution, Physica B: Condensed Matter, https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.037.

[5] VILARINHO, R. - QUEIROS, E. - PASSOS, D.J. - MOTA, D.A. - TAVARES, P. - MIHÁLIK, M. - ZENTKOVÁ, M. - MIHALIK, M. - ALMEIDA, A. - AGOSTINHO MOREIRA, J. On the ferroelectric and magnetoelectric mechanisms in low Fe3+ doped TbMnO3. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, vol. 439, p. 167-172. (2.630 - IF2016)

Analytický model modulácie kozmického žiarenia heliosférou

Projekty: MVTS JEM-EUSO

Riešitelia: P. Bobík, M. Putiš

Zaoberali sme sa vývojom analytických iteratívnych spôsobov riešenia stacionárnych a nestacionárnych problémov modulácie kozmického žiarenia v heliosfére. Iterácie riešenia sú tvorené pre sféricky symetrickú formu transportnej rovnice. Riešenia boli nájdené pre tri formy difúzneho koeficientu. Pre konštantný difúzny koeficient, pre difúzny koeficient proporcionálny hybnosti častice a difúzny koeficient proporcionálny súčinu hybnosti častice a relativistického β. Výsledky získané analytickou metódou boli verifikované dvoma rôznymi navzájom nezávislými numerickými metódami. Porovnanie ukázalo rozsah platnosti analytického riešenia vzhľadom na energiu častíc a hodnoty difúzneho koeficientu. V rozsahu premenných bežných pre riešenia modulácie častíc kozmického žiarenia v heliosfére sa metódy dobre zhodovali.

[1] KOLESNYK, Yuriy L. - BOBÍK, Pavol - SHAKHOV, B.A. - PUTIŠ, Marián. An analytically iterative method for solving problems of cosmic-ray modulation. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, vol. 470, no. 1, p. 1073-1085. (4.961 - IF2016).

Aplikačný typ

Kryodetektor prítomnosti nečistôt v kvapalnom 4He

Projekt: VEGA 2/0032/16

Riešitelia: E. Gažo, G. Pristáš, S. Gabáni

Veľa nízkoteplotných laboratórií po celom svete sa stretáva s problémomzablokovania jemných kapilár, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie nízkych teplôt pod 4,2 K. Ako ukázal nedávny výskum [1], príčinou blokovania kapilár je vymŕzanie molekulárneho vodíka H2, ktorý sa nachádza v kvapalnom héliu. Vzhľadom na stopové množstvo molekulárneho vodíka na úrovni 0,1 ppm je detegovanie bežnými spektroskopickými metódami nespoľahlivé. Zostrojením kryodetektora, ktorý dokáže akumulovať tuhý molekulárny H2 na nízkotlakovej strane testovacej kapiláry, sme boli schopní odhaliť kontaminované kvapalné hélium, ktoré spôsobilo dlhodobú nefunkčnosť niekoľkých kryogénnych zariadení na ÚEF v Košiciach. Vďaka kryodetektoru teraz vieme odhaliť kontaminované hélium ešte pred tým, ako sa dostane do nášho héliového hospodárstva, pričom vieme odhaliť nie len molekulárny vodík, ale aj ďalšie nečistoty ako napr. dusík, kyslík a vodu.

[1] M. Gabal et al., Phys. Rev. Applied 6, 024017 (2016).

Amyloidná agregácia poly/peptidov

Projekt: VEGA 2/0145/17, 2/0176/14, 2/0009/17, MVTS-COST 083/14, COST 083/14 action BM1405

Autori: Z. Gažová, Z. Bednáriková, S. Poniková, J. Kubacková, J. Marek, E. Demjén, A. Antošová a A. Musatov

Látky schopné redukovať množstvo amyloidných agregátov majú veľký potenciál byť využité na liečbu amyloidných ochorení, medzi ktoré patrí aj Alzheimerova choroba alebo cukrovka typu II. Sledovali sme vplyv dvoch fosfolipidov, konkrétne DMPC a DHPC na amyloidnú agregáciu lyzozýmu, ktorá je spojená so systémovou lyzozýmovou amyloidózou. Zistili sme, že obidva typy fosfolipidov sú schopné potlačiť tvorbu amyloidných agregátov. DHPC inhiboval agregáciu účinnejšie pravdepodobne kvôli dlhšiemu hydrofóbnemu reťazcu a tvorbe micel [1]. V prípade účinku bexaroténu na amyloidnú agregáciu Aβ peptidu sme ukázali, že nie je schopný inhibovať aktivitu β sekretázy a tvorbu amyloidných agregátov iba spomaľuje. Jeho účinok vedúci k zníženiu symptómov Alzheimerovej choroby je preto dôsledkom iných mechanizmov [2]. Sledovali sme amyloidogénnosť kolagénových hydrolyzátov, ktoré sa využívajú pri liečbe chronického ochorenia kĺbov. Zistili sme, že za nami študovaných podmienok nemajú tieto peptidy tendenciu tvoriť amyloidné agregáty [3].

[1] PONIKOVÁ, S. - KUBACKOVÁ, J. - BEDNÁRIKOVÁ, Z. - MAREK, J. - DEMJÉN, E. - ANTOŠOVÁ, A. - MUSATOV, A. - GAŽOVÁ, Z.. Inhibition of lysozyme amyloidogenesis by phospholipids. Focus on longchain dimyristoylphosphocholine. In Biochimica et Biophysica Acta : general subjects, 2017, vol. 1861, no. 11, p. 2934-2943. (4.702 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0304-4165. Typ: ADCA

[2] HUY, P.D.Q. - NGUYEN, D.T. - BEDNÁRIKOVÁ, Z. - PHUC, L.H. - LINH, H.Q. - GAŽOVÁ, Z. - SUAN LI, M.. Bexarotene Does Not Clear Amyloid Beta Plaques but Delays Fibril Growth: Molecular Mechanisms. In ACS Chemical Neuroscience, 2017, vol. 8, no. 9, p. 1960-1969. (3.883 - IF2016). ISSN 1948-7193. Typ: ADMA

[3] SCHADOW, S. - SIMONS, V.S. - LOCHNIT, G. - KORDELLE, J. - GAŽOVÁ, Z. - SIEBERT, H.-Ch. - STEINMEYER, J. Metabolic Response of Human Osteoarthritic Cartilage to Biochemically Characterized Collagen Hydrolysates. In International Journal of Molecular Sciences, 2017, vol. 18, no. 1, art. no. 207. (3.226 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA

Medzinárodné vedecké projekty

Supravodivosť v nízkorozmerných systémoch

Projekt: APVV-14-0605, APVV-16-0372, APVV-SK-HU-2013-0039, VEGA 2/0149/16, VEGA 1/0409/15

Riešitelia: J. Kačmarčík, Z. Medvecká, P. Szabó, Z. Vargaeštoková, P. Samuely

Štúdiu supravodivosti v systémoch s redukovanou dimenziou sme sa venovali v širokej medzinárodnej spolupráci. Nízkorozmerné supravodivé systémy vykazujú zaujímavé a dosiaľ neprebádané kvantové vlastnosti. Okrem nového poznania sú zaujímavé aj pre svoje možné aplikácie v budúcich kvantových technológiách. S kolegami z Katholieke Universiteit v Leuvene sme sa zaoberali  výskumom supravodivosti v polykryštalickom bórom dopovanom diamante. Zistili sme, že vzorky, v ktorých sú polykryštalické zrná  pokryté vodíkom vykazujú unikátnu koexistenciu magnetizmu a supravodivosti [1]. Naviac, v izolovaných diamantových zrnkách menších ako mikrometer sme pozorovali lokalizované bozónové stavy - Cooperove páry [2]. S kolegami z  Ústavu technickej fyziky a materiálových vied (MFA) Maďarskej akadémie vied v Budapešti sme študovali vplyv efektu blízkosti kovových/supravodivých nanočastíc na fyzikálne vlastnosti grafénu. Pozorovali sme významne modifikovanú hustotu stavov grafénu a supravodivosť indukovanú v graféne aj v oblastiach, ktoré boli voľne suspendované medzi supravodivými nanočasticami [3]. Venovali sme sa aj detailnému výskumu supravodivých vlastností meďou dopovaného TiSe2, v ktorom supravodivosť koexistuje s vlnami nábojovej hustoty (CDW). V spolupráci s kolegami z Néel ústavu CNRS v Grenobli a Leibnitzovým ústavom pre tuhé látky a materiálový výskum (IFW) v Drážďanoch sme ukázali, že na pohľad triviálny jednomedzerový supravodič vykazuje dve energetické škály pri meraní vlastností súvisiacich s hĺbkou vniku. Tieto dve škály však nesúvisia s dvoma intrinzickými supravodivými medzerami, ale pravdepodobne s doménovými stenami, ktoré sa vytvoria v štruktúre CDW a ovplyvňujú supravodivosť systému [4].

[1] ZHANG, Gufei - SAMUELY, Tomáš - ZHENG, Xu - JOCHUM, Johanna K. - VOLODIN, A. - ZHOU, Shengqiang - MAY, P.W. - ONUFRIIENKO, O. - KAČMARČÍK, Jozef - STEELE, Julian A. - LI, Jun - VANACKEN, J. - VACÍK, Jiri - SZABÓ, Pavol - YUAN, Haifeng - ROEFFAERS, Maarten B.J. - CERBU, D. - SAMUELY, Peter - HOFKENS, Johan - MOSCHALKOV, V.V. Superconducting Ferromagnetic Nanodiamond. In ACS Nano, 2017, vol. 11, 5358-5366. (13.942 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1936-0851.

[2] ZHANG, Gufei - SAMUELY, Tomáš - ZHENG, Xu - LIU, L. - ONUFRIIENKO, O. - MAY, P.W. - VANACKEN, J. - SZABÓ, Pavol - KAČMARČÍK, Jozef - YUAN, Haifeng - SAMUELY, Peter – DUNIN-BOROWSKI, J.- HOFKENS, J. - MOSCHALKOV, V.V.

Bosonic Confinement and Coherence in Disordered Nanodiamond Arrays, In ACS Nano, 2017, vol. 11, 11746-11754 . (13.942 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1936-0851.

[3] PÁLINKÁS, András - MOLNÁR, György - MAGDA, Gábor Zsolt - HWANG, Chanyong - TAPASZTÓ, Levente - SAMUELY, Peter - SZABÓ, Pavol - OSVÁTH, Zoltán. Novel graphene/Sn and graphene/SnOx hybrid nanostructures: Induced superconductivity and band gaps revealed by scanning probe measurements. In Carbon, 2017, vol. 124, p. 611-617. (6.337 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0008-6223.

[4] PRIBULOVÁ, Zuzana - MEDVECKÁ, Zuzana - KAČMARČÍK, Jozef - KOMANICKÝ, Vladimír - KLEIN, T. - RODIÉRE, P. - LEVY-BERTRAND, F. - MICHON, B. - MARCENAT, C. - HUSANÍKOVÁ, Petra - CAMBEL, Vladimír - ŠOLTÝS, Ján - KARAPETROV, Goran - BORISENKO, Serhii - EVTUSHINSKY, D.V. - BERGER, Herbert - SAMUELY, Peter. Magnetic and thermodynamic properties of CuxTiSe2 single crystals. In Physical Review B, 2017, vol. 95, 174512. (3.836 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1550-235X.

Produkcia podivných častíc p-p, p-Pb a Pb-Pb zrážkach pri energiách LHC

Projekty: kolaborácia ALICE

Riešiteľ: P. Kaliňák

Produkcia podivnosti hrá kľúčovú úlohu pri štúdiu a pochopení produkčných mechanizmov elementárnych častíc v zrážkach ľahkých (p-p) a ťažkých systémov (p-Pb, Pb-Pb). Významnú úlohu v pochopení vzniku a evolúcie systému kvarkovo-gluónovej plazmy vznikajúcej v zrážkach ťažkých jadier sú referenčné údaje pochádzajúce z p-p zrážok. Štúdiom týchto údajov je možné určiť do akej miery sa pri tvorení častíc uplatňujú kolektívne procesy prítomné v Pb-Pb zrážkach. Nová štúdia produkcie podivnosti v p-p zrážkach pri energii 7 TeV poukázala na doteraz neočakávaný jav zvýšenia relatívnej produkcie podivnosti v ľahkých systémoch v závislosti od multiplicity. Toto pozorované zvýšenie relatívnej podivnosti nadväzuje na výsledky v p-Pb a Pb-Pb zrážkach pri rôznych energiách zrážajúcich sa jadier. Pre pozorovaný jav v súčasnosti neexistuje teoretická interpretácia.

ALICE (P. Kaliňák, I. Králik, M. Krivda, J. Mušinský, L. Šándor et al.), Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton-proton collisions, In Nature Physics 13 (2017) 535-539; doi:10.1038/nphys4111