## Slide 1: Príprava, štruktúra a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov
Petra HAJDOVÁ
Školiteľ Ing. Pavel Diko, DrSc.
Študijný odbor 5.2.26 Materiály Študijný program Náuka o materiáloch

## Slide 2
REBCO masívne monokryštalické supravodiče
39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
supravodivé
nesupravodivé
nezistené
monokryštalická matrica: RE1Ba2Cu3O7±δ (RE123)
častice: RE2Ba1Cu1O5 (RE211)
ťažké prvky vzácnych zemín
ľahké prvky vzácnych zemín
komplexné oxidy – kupráty; objavené 1987 (Nobelova cena) - REBCO vhodné pre praktické aplikácie pri teplote kvapalného dusíka
↑ Tc, Jc
substitúcia Ba - Nd, Sm, Eu, Gd →
LRE1+xBa2-xCu3O7±δ
GdBCO +Ag 17,3 T pri 30K, priemer kryštálu 20 mm (Cambridge 2015)
- REBCO MMS (RE = Gd resp. Sm): vyššie zachytené magnetické pole ako YBCO
pinning magnetických tokočiar zlepšujú substitúcie Gd resp. Sm na strane Ba
Gd1+xBa2-xCu3, Sm1-xBa2-xCu3 = chemický pinning
existujú 2 prístupy ako potlačiť substitúciu Ba-LRE: A) rast kryštálu za zníženého parciálneho tlaku kyslíka B) prídavok zlúčenín bohatých na Ba (napr. BaO2)
Notes: Vyssie Jc sa dosahuje vytvaranim pinningovych centier (centra uchytavania magnetickych tokociar) substituciou Ba lahkou vzacnou zeminou. Pri tejto subs. Dochadza k znizeniu Tc a preto treba substituciu kontrolovat.

## Slide 3
Experimentálny materiál
75 hm. % SmBa2Cu3O7-δ (Sm123)
25 hm. % Sm2BaCuO5 (Sm211)
2 hm. % BaO2
1 hm. % CeO2
Kroky práce: 1. miešanie práškov 2. príprava pelety 3. tepelné spracovanie 4. oxidácia vzorky 5. charakterizácia
ZHAO Wen, In: Supercond. Sci. Technol. 29 (2016) 125002 (11pp)
GdBa2Cu3O7-δ (Gd123)
½ Gd2BaCuO5 (Gd211)
20 hm. % AgO2
0,2 hm. % PtO2·H2O
Prekurzorové prášky

## Slide 4
Top seeding melt-growth (TSMG) metóda
A. stabilizácia zárodku B. spekanie C. výdrž D. podchladenie E. rast kryštálu F. ochladenie
REBaCuO | Y | Nd | Sm | Eu | Gd | Dy | Ho | Er | Yb
Tper [°C] | 1020 | 1090 | 1070 | 1050 | 1047 | 1010 | 990 | 980 | 900
A
F
E
C
B
D
Tab.: Peritektické teploty rozkladu RE123 fáz
najbežnejšia metóda - epitaxiálny rast kryštálu zo zárodku

## Slide 5
SmBCO vzorky
Tm-900 [°C]➚100 [°C/h]
900– (1089-1084) [°C]➚80 [°C/h]
(1089-1084) [°C]➙0,5 [h]
(1089-1084) –(1077-1073) [°C]➘75 [°C/h]
(1077-1073)–1039 [°C]➘0,8 [°C/h]
1039–100 [°C]➘150 [°C/h]
x = 0,11 | x = 0,14 | x = 0,16 | x = 0,18 | x = 0,2
2,02 | 2,57 | 2,93 | 3,3 | 3,67
hm. % BaO2
LRE1-xBa2+xCu3O7±δ

## Slide 6
EDS meranie
koncentrácia Sm vyššia na povrchu
Sm123 kryštálu
- Sm substituuje Ba
=> znižuje Tc
=> zlepšuje pinning
zárodok kryštalizácie
a
c
a-RS
a-RS
c-RS

## Slide 7
TC pre Sm-No.1,2,3
2,2 hm. % BaO2
2,57 hm. % BaO2
2,93 hm. % BaO2
2 mT
Zvýšenie hodnôt Tc,m z 85,48 na 91,39 K

## Slide 8
JC pre Sm-No.2,3
vibračný magnetometer (VSM) v meracom systéme suchého kryostatu od firmy Cryogenic Limited
77 K
sekundárny peak efekt
No.2 - 2,57 hm. % BaO2
No.3 - 2,93 hm. % BaO2

## Slide 9
GdBCO+Ag vzorky
Tm-1060 [°C]➚100 [°C/h]
1060 [°C]➙1 [h]
1060-1020 [°C]➘100 [°C/h]
1020-980 [°C]➘0,2 [°C/h]
980-100 [°C]➘150 [°C/h]

## Slide 10
Mikroštruktúra narasteného kryštálu Gd123 + Ag
Ag
Ag
Gd211
Gd123
a-RS
c-RS

## Slide 11
Závislosť veľkosti a objemového podielu Gd211 častíc
na vzdialenosti od zárodku
s
e
m
anizotropické tlačenie 211 častíc
- anizotropické tlačenie 211 častíc
- Ostwald ripening proces
c-GS
a-GS
Notes: Tieto závislosti sú výsledkom dvoch prebiehajúcich procesov, jedným procesom je rast 211 častíc Oswald ripening procesom, druhým je tlačenie častíc kryštalizačným frontom, pričom kritická veľkosť klesá so zvyšujúcou sa rýchlosťou rastu kryštálu.

## Slide 12
WDS meranie koncentrácie Ag v Gd123
- vrstva Gd123 kryštálu
vytvorená pri ochladzovaní
- koncentráciu Ag klesá
Gd1+xBa2-xCu3-yAgyO7

## Slide 13
TC pre Gd-007
vibračný magnetometer (VSM) v meracom systéme suchého kryostatu od firmy Cryogenic Limited
stred
okraj
2 mT

## Slide 14
JC pre Gd-007
vibračný magnetometer (VSM) v meracom systéme suchého kryostatu od firmy Cryogenic Limited
77 K
sekundárny peak efekt

## Slide 15
YBCO + nanofibers TiO2 (UMV-SAV)
TiO2 vlákna po žíhaní
TiO2 vlákna po mletí a 7hod ultrazvuku
YBCO
YBCO+Sm
0,05 hm.% TiO2
Chia-Ming Yang, In: IEEE Transaction on Applied Superconducitivity, Vol.27, No.4, (2017)
hrúbka ~ 490 nm
Notes: V rámci spolupráce skupinou prof. Dusza sa snažíme ovplyniť pinning sekundárnymi časticami

## Slide 16
Výstupy a ďalšie kroky
Školský rok 2017/2018
dizertačná skúška (október)
Postup experimentálnych prác
rast SmBCO s prídavkom striebra (na zníženie krehkosti), štruktúra, vlastnosti
zjemnenie Sm211 mletím, rast, štruktúra, vlastnosti
rast YBCO+ nf TiO2, štruktúra, vlastnosti

## Slide 17
Konferencie
EUCAS'17, Geneva (poster, publikovaný článok)
Change of Superconducting Properties of Single Grain Sm-Ba-Cu-O Bulk by Sm/Ba Substitution Effect
P. Hajdová, M. Rajňák, V. Antal, L. Vojtkova and P. Diko
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 28, NO. 4, JUNE 2018
PASREG'17, Tokyo (prezentácia, článok +spoluautorský článok v recenznom konaní)
Growth, microstructure and properties of GdBCO-Ag superconductor
P. Hajdová, D. Volochová, M. Rajňák, V. Antal and P. Diko
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
Microstructure of bulk FeSe with silver addition
K. Furutani, M. Muralidhar, P. Diko, P. Hajdova, M. Jirsa, and M. Murakami
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
METALURGIA JUNIOR'18, Herľany (prezentácia, publikovaný článok)
Preparation and characterization of GdBCO bulk superconductors
Petra Hajdová, Pavel Diko
Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie Metallurgy Junior 2018, FMMR-TUKE
Q2
Q2
Q2

## Slide 18: Ďakujem za vašu pozornosť!
Pomoc pri experimentoch
SEM: Ing. Pavel Diko, DrSc.
rast kryštálov: Mgr. Daniela Volochová, PhD.
DTA merania: Mgr. Vitaliy Antal, PhD.
optická mikroskopia: Ing. Monika Radušovská, PhD.
magnetizačné merania: RNDr. Michal Rajňák, PhD.